COMPRA DE ACEITE DIELÉCTRICO PARA TRANSFORMADORES – REGIONAL COBIJA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés y sus correcciones, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser seleccionaodo, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente seleccionado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Copia legalizada de documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Copia Carnet de Identidad del Representante legal

- Matricula de Comercio actualizada original, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia legalizada de poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Certificación de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de solvencia fiscal), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES | 9.225,00 | Lt. | 22,71 | 209.499,75 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Propiedades | Unidad | Método de ensayo ASTM | Limite MIN. | Limite MAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Físicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de Anilina | °C | D 611 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Color |  | D 1500 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de inflamación, COC | °C | D 92 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión interfacial 25°C | mN /m | D 971 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de Fluidez | °C | D 97 / D 5950 |  | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relative Density at 15°C/15°C |  | D 1298 / D 4052 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 100°C | mm2/s | D 445 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 40°C | mm2/s | D 445 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 0°C | mm2/s | D 445 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apariencia visual |  | D 1524 | Clear and bright |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de ruptura, 60 Hz |  | D 1816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Electrodos semiesféricos, entregado | kV | 1 mm gap | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Electrodos semiesféricos, entregado | kV | 2 mm gap | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Después de tratamiento* | kV | 2 mm gap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Por impulsos | kV | D 3300 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tendencia a la gasificación | µL /min | D 2300 |  | +30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Factor de pérdidas dieléctricas, 60Hz |  | D 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100°C | % |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 25°C | % |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Químicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabilidad a la oxidación |  | D 2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 72 h, lodos | Peso % |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 72 h, Índice de acidez |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 164 h, lodos | Peso % |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 164 h, Índice de acidez |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba Rotativa | minutos | D 2112 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antioxidante, fenoles | Peso % | D 2668 | 0,08 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azufre corrosivo |  | D 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cobre |  |  |  | No corrosivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plata |  |  |  | No corrosivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido en agua | ppm | D 1533 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acidez total | mg KOH/g | D 974 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compuestos furánicos, por compuesto |  | D 5837 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido en PCB | ppm | D 4059 |  | no detectable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 9.225,00 |  |  | 209.499,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) Doscientos nueve mil cuatrocientos noventa y nueve 75/100 Bolivianos |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES | 9.225,00 | Lt. |  |  |  |  |
| Propiedades | Unidad | Método de ensayo ASTM | Limite MIN. | Limite MAX. |  |  |  |  |  |  |
| a) | Físicas |  |  |  |  |
|  | Punto de Anilina | °C | D 611 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Color |  | D 1500 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de inflamación, COC | °C | D 92 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión interfacial 25°C | mN /m | D 971 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto de Fluidez | °C | D 97 / D 5950 |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Relative Density at 15°C/15°C |  | D 1298 / D 4052 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 100°C | mm2/s | D 445 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 40°C | mm2/s | D 445 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Viscosidad, 0°C | mm2/s | D 445 |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Apariencia visual |  | D 1524 | Clear and bright |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Eléctricas |  |  |  |  |
|  | Tensión de ruptura, 60 Hz |  | D 1816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Electrodos semiesféricos, entregado | kV | 1 mm gap | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Electrodos semiesféricos, entregado | kV | 2 mm gap | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Después de tratamiento* | kV | 2 mm gap |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Por impulsos | kV | D 3300 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tendencia a la gasificación | µL /min | D 2300 |  | +30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Factor de pérdidas dieléctricas, 60Hz |  | D 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100°C | % |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 25°C | % |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| c) | Químicas |  |  |  |  |
|  | Estabilidad a la oxidación |  | D 2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 72 h, lodos | Peso % |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 72 h, Índice de acidez |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 164 h, lodos | Peso % |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 164 h, Índice de acidez |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba Rotativa | minutos | D 2112 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antioxidante, fenoles | Peso % | D 2668 | 0,08 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azufre corrosivo |  | D 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cobre |  |  |  | No corrosivo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Plata |  |  |  | No corrosivo |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido en agua | ppm | D 1533 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Acidez total | mg KOH/g | D 974 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Compuestos furánicos, por compuesto |  | D 5837 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido en PCB | ppm | D 4059 |  | no detectable |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija -Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5. Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición final en los almacenes de ENDE COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso es de sesenta (60) días calendario, computables a partir de la firma de contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes seleccionados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION DE GARANTIA DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| Certificado de garantía del producto sobre la cantidad a entregar (indispensable), certificado o documento que avale la experiencia de manejo de productos similares |  |  |  |  |
| CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los proponentes deberán contar y adjuntar, la Ficha de Datos de Seguridad del Producto, para el manejo de aceites dielectricos. |  |  |  |  |
| FORMA DE ENTREGA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El aceite dielectrico deberá ser entregado en tambores metálicos o plásticos de 200 a 210 litros, no se aceptara tambores que presenten fugas o abolladuras que pudieran haber contaminado su contenido. Para la disposición de los tambores, en los Almacenes de ENDE Cobija, el proveedor deberá proporcionar los palets necesarios. La entrega del aceite deberá ser a requerimiento de ENDE, en Almacenes de la Planta de Generación Bahía del Sistema Cobija. Se deberá adjuntar una ficha técnica del Análisis de Aceite emitida por un laboratorio especializado o por fábrica, por cada lote entregado para poder verificar las especificaciones del producto entregado por el proveedor, en la cual ENDE podrá realizar el control de calidad con previo análisis de aceite. Personal de almacén en la Central Bahía Verificará el estado de cada uno de los envases (Tambores, turriles) una vez estén descargados en almacenes de la Central Bahía, en caso de existir o evidenciarse daños durante el descarguío que puedan derivar en (filtraciones, perdidas, fugas ó mermas de fluido) los recipientes dañados no serán recepcionados y se aplicará la correspondiente multa de acuerdo a contrato (por aceite no entregado). |  |  |  |  |
| CAPACITACION |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 4 trabajadores de ENDE COBIJA para la interpretación y buena utilización de los resultados de análisis de aceite, esta capacitación deberá realizarse en instalaciones que proponga el proveedor con una duración mínima de 10 horas con certificado con valor curricular |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Central Bahía ubicada en la ciudad de Cobija, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) | Verificación (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | Pagina N° | CUMPLE | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |
| Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de empresas unipersonales (fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario C-1. Especificaciones técnicas requeridas y propuestas |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL (Ésta debe presentar los siguientes documentos) |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta o declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Identificación de la empresa |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado |

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-052

Segunda Invitación

Cochabamba, mayo de 2019